中国环境保护产品认定技术条件

袋式除尘器  滤袋框架    HCRJ 016—1998

Bag filter     Bag frame

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施

前      言

本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。

本技术条件主要引用了JB/T 5917－91《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》。

  本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。

  本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环境保护产业协会袋式除尘委员会具体承担。

  本技术条件起草单位：哈尔滨环保设备研究所，上海袋式除尘器配件有限公司。

  本技术条件主要起草人：朱德生、艾 葵。

本技术条件由国家环境保护局负责解释。

1  范围

本技术条件规定了袋式除尘器使用的滤袋框架的技术要求，试验方法和检验规则。

本技术条件适用于由金属材料制成的袋式除尘器用滤袋框架。

2  引用标准

下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。

JB/T 5917—91  袋式除尘器用滤袋框架  技术条件

当上述标准被修订时，应采用其最新版本。

3  技术要求

3.1  滤袋框架应符合本技术条件的要求,并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

3.2  滤袋框架应有足够的刚度，能承受滤袋在过滤和清灰状态中的气体压力，保证在3000Pa负压下运行1小时后塑性变形＜3mm，焊点无脱焊现象。

3.3  滤袋框架所有的焊点应焊接牢固，焊接区表面必须平滑且不得有裂纹和凹坑。不允许有脱焊、虚焊和漏焊。

3.4  滤袋框架与滤袋接触的表面应平滑光洁，不允许有焊疤、凹凸不平和毛刺。

3.5  滤袋框架表面应经过防腐、耐温处理，处理层表面应无剥落。

3.6  滤袋框架的直径、周长长度和垂直度偏差应符合表1～表4的规定。

                             表1  园袋框架直径公差                              mm

| 直径 | 偏差限值 |
| --- | --- |
| 50～180 | 0 -1.80 |
| 181～250 | 0 -2.50 |
| 251～300 | 0 -3.00 |

表2   扁袋框架周长公差                             mm

| 周长 | 偏差限值 |
| --- | --- |
| ≤500 | 0 -4.00 |
| 501～1000 | 0 -8.00 |
| ＞1000 | 0 -12.00 |

表3  滤袋框架长度公差                            mm

| 长度 | 偏差限值 |
| --- | --- |
| ≤2000 | 0 -4 |
| 2001～3000 | 0 -6 |
| 3001～4000 | 0 -8 |
| ＞4000 | 0 -10 |

表4  滤袋框架垂直度公差                            mm

| 长度 | 偏差限值 |
| --- | --- |
| ≤1000 | 8 |
| 1001～2000 | 12 |
| 2001～3000 | 16 |
| 3001～4000 | 20 |
| ＞4000 | 24 |

4  试验方法

4.1  滤袋框架表面光洁的检验方法按JB/T 5917—91中5.1.2.1的规定执行。

4.2  使用游标卡尺或钢卷尺测量直径、长度和周长。

4.3  将滤袋框架口一端放在水平的平板上，用吊线锤测量其垂直度。

4.4  滤袋框架刚度检验

将被试验滤袋框架套入整只针刺毡滤袋后，再套上同样大小的厚塑料袋或橡胶袋，框架口密封后加上3000Pa负压，历时1小时，检验滤袋框架有无变形、弯曲和脱焊。

4.5  滤袋框架表面处理情况采用目测检验。

5  检验规则

5.1  检验分类

滤袋框架的检验分为出厂检验与型式检验两类。

5.2  抽样方法

从成品中随机抽样5%,且不少于3只。

5.3  出厂检验

出厂检验按JB/T 5917—91第5章的规定执行。

5.4  型式检验

有下列情况之一时,应进行型式检验:

- a) 新产品试制鉴定;

- b) 产品投产后，在结构、材料、工艺上有较大改进，可能影响到产品性能时；

- c) 国家质量监督部门提出检验要求时。

5.4.1  检验项目

- a) 尺寸偏差;

- b) 焊接质量;

- c) 表面处理情况;

- d) 框架刚度。

5.4.2  判定规则

- 型式检验结果应符合第3章的规定，对不合格项目加倍抽样复检，如仍不合格，则该批产品被判定为不合格。

- 国家环保产品认定检验按型式检验进行。